Раковина на поверхность ALGUI

Черная матовая нержавеющая сталь 304 - На поверхность

Артикул: 120110BK

Технические характеристики

Раковина на поверхность, Ø 375 мм.

Подходит для настенного и высокого крана/смесителя.

Внутренний диаметр чаши : 310 мм.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Толщина стали: 1,2 мм.

Покрытие черный матовый Тефлон®.

Цельная штампованная чаша, без швов.

Поверхность без острых краев.

Поставляется без сливной решетки. Возможно добавить черную сливную решетку (6110BK) или хромированную сливную решетку (6110).

Без перелива.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.

Вес : 3,8 кг.

Гарантия 30 лет.