Настенный умывальник AQUEDUTO

Черная матовая нержавеющая сталь 304 - Со скрытым сливом

Артикул: 121150BK

Технические характеристики

Настенный умывальник, 700 x 440 мм.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Толщина стали: 1,2 мм.

Покрытие черный матовый Тефлон®.

Поверхность без острых краев.

Отверстие под смеситель Ø 35 по центру.

Поставляется с решеткой 1"1/4.

Без перелива.

Поставляется с кронштейнами и крепежными элементами.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.

Вес : 12 кг.

Гарантия 30 лет.